И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению

компьютерной системы управления

составами бетонных смесей

КСУБС-6

Украина

Ровенский государственный технический университет

Автор-разработчик  Дворкин О.Л.

Общие сведения

Программа является компьютерной системой расчета составов бетонных смесей. При работе с программой вы можете пользоваться контекстно-ориентированой помощью (нажатие клавиши F1).

Общие принципы функционирования и построения компьютерной системы расчета бетонных смесей следующие:

- При получении нового задания на расчет, проектируется базовый номинальный состав бетона, обеспечивающий набор требуемых проектных свойств.  Базовый номинальный состав  это начальный, расчетный и не откорректированный состав бетона. Для того, чтобы  базовый номинальный состав максимально точно обеспечил проектные показатели бетона, при его проектировании следует учитывать множество дополнительный факторов, как, например, качество заполнителей, температуру окружающей среды, особенности применяемого цемента и т.д.

- Рассчитанный базовый номинальный состав дополнительно адаптируется для получения состава, обеспечивающего заданную удобоукладываемость бетонной смеси и проектные свойства бетона. Адаптированный состав является окончательным производственным составом бетонной смеси. Поскольку производственные условия могут меняться (изменяться влажность, крупность заполнителя, активность цемента, температура пропаривания изделий и т.д.), часто возникает необходимость соответствующего корректирования производственного состава.

- Процесс управления качеством бетона является эффективным при непрерывном анализе технологических карт прочности бетона. Технологическая карта прочности бетона представляет собой диаграмму, на которой нанесены верхний и нижний пределы предупреждения, верхний и нижний пределы корректирования, средний уровень прочности, а также график изменения фактической прочности бетона в производственных партиях. Производственный состав бетонной смеси корректируется каждый раз, когда величина фактической прочности уходит за пределы предупреждения, что позволяет минимизировать появления производственного брака.

СИСТЕМА МЕНЮ

Опция "Файл"

Открыть текст…   Открывает ранее созданный текстовый файл.

Открыть графику…    Открывает ранее созданный графический файл.

Сохранить…   Сохраняет активный текстовый файл.

Сохранить как...  Сохраняет активный текстовый файл под другим именем.

Печать…   Печатает активный текстовый файл.

Закрыть  Прекращает работу программы.

Опция "Окно"

Каскад   Располагает на экране окна текстовых файлов таким образом, чтобы были видны рамки каждого из них. Используется для организации более удобной работы с помощью "мыши".

Мозаика   Располагает на экране окна таким образом, чтобы каждое было видно на экране и все они имел бы приблизительно одинаковые размеры.

Следующее   Активизирует очередное окно.

Предыдущее   Активизирует предыдущее активное окно.

Опция  "Расчет БНС"

Рисунок 1  Окно ввода данных для определения базового номинального состава (БНС)

Новый БНС…  Открывает диалоговое окно (рис.1), в котором вводятся минимально необходимые данные для расчета базового номинального состава бетона (БНС).

Предполагается, что данные в диалоговом окне (например, показатель удобоуклады-ваемости: осадка конуса или жесткость) могут быть разными для разных БНС и изменяться относительно часто.

Для того, чтобы убедиться в правильности всех исходных данных, проверьте  опции для расчета БНС.

Опции для расчета…  Открывает диалоговое окно, в котором водятся необходимые данные для расчета базового номинального состава (БНС).

Опции для расчета БНС  это различные производственные факторы, характеристики исходных материалов, которые изменяются относительно редко применительно к выбранным условиям производства бетона.  Например, вид крупного заполнителя (щебень, гравий горный или морской) изменяется в данных условиях довольно редко.

Опция "Корректирование состава бетона"

Базовый номинальный состав можно рассматривать, как начальный состав, подлежащий экспериментальному корректированию в лаборатории и адаптации в условиях реального производства. Периодичность корректирования зависит от стабильности исходных материалов и производственных параметров. Корректирование составов бетонов направлена на фактическое достижение требуемых свойств бетона.

По Ц/В и прочности бетона…  В открываемом диалоговом окне (рис.2) корректируется состав бетона по цементно-водному отношению для требуемой прочности бетона.  Введите необходимые данные для корректирования.

Корректирование составов бетона по Ц/В-отношению может осуществляться в один или несколько этапов (корректирование для достижения прочности после тепловой обработки, проектной прочности в 28 суток и т.д.).

Корректирование состава бетона по Ц/В-отношению возможно, если есть информация о двух фактических значениях прочности при двух различных значениях Ц/В-отношения.

Рисунок 2  Корректирование состава бетона по Ц/В и прочности

Рисунок 3  Корректирование состава бетона по влажности и гранулометрии заполнителей

По гранулометрии и влажности заполнителей…   Для сохранения прочности и однородности бетона важной является оценка качества заполнителей. Подбор крупного и мелкого заполнителей должен производиться так, чтобы обеспечить минимальный расход цемента при обеспечении требуемой прочности, морозостойкости и других свойств бетона и удобоукладываемости бетонной смеси.

В производственных условиях зерновой состав заполнителей и их влажность изменяются. Это производит к изменению гранулометрического состава заполнителей, а также влияет на структуру бетона. Влажность заполнителей изменяет удобоукладывемость смеси и объемы дозирования исходных компонентов смеси.

Для корректирования состава бетона введите необходимые данные в диалоговом окне (рис.3). Данный метод корректирования позволяет поддерживать постоянный гранулометрический состав заполнителей, а также способствует сохранению однородности бетонной смеси, структуры и свойств бетона.

Опция "Стат. контроль"

Статистический контроль качества бетона заключается в корректировании параметров технологии производства с помощью выборочного контроля продукции для технологического обеспечения требуемого качества и предупреждения брака.  В ходе контроля проверяют не всю заводскую партию изделий или товарного бетона, а какую-то часть ее, или так называемую выборку, объем которой должен быть достаточным для суждения о качестве всей партии.

В процессе статистического контроля выясняют, не вышло ли изделие по проверяемому показателю качества за пределы допустимых границ, а также определяют размер фактического отклонения. Если контролируемый показатель находится в допустимых пределах, то технологический процесс протекает практически нормально, т.е. если даже и есть отклонения от нормы, то они находятся в допустимых пределах, "в состоянии контроля". Как только контролируемый показатель приближается к верхней или нижней допускаемой границе, возникает угроза появления дефектных, бракованных изделий. В этом случае следует выявить причины нарушения стабильности технологического процесса и предотвратить брак изделий.

Следует отметить, что полученные результаты статистического контроля не могут непосредственно  указать на причину возникновения брака и "кто виноват", но они помогают грамотно и объективно оценить результаты явления, что само по себе является как бы "сигналом об опасности" и отправной точкой для выяснения причин и их исправления.

Контролируемым показателем качества бетона является прочность на сжатие, в некоторых случаях определяют прочность на осевое растяжение и при изгибе.  Контролирует нормируемую прочность, т.е. заданное в проектной или нормативно-технической документации значение прочности бетона в изделиях и конструкциях.

Анализируемый период…   Открывает диалоговое окно для расчета статистических характеристик. По результатам анализируемого рассчитывается верхний и нижний пределы предупреждения, верхний и нижний пределы корректирования, средний уровень прочности.

Первый этап статистического контроля называется  анализируемый период. Вначале находят прочность бетона в каждой из партий, изготовленных в течение начального (анализируемого) периода, затем вычисляют характеристики однородности прочности за анализируемый период. По этим характеристикам определяют средний уровень прочности бетона для последующего (контролируемого) периода и параметры технологической карты прочности.

Каждая проба бетона в партии называется выборкой. Для каждой выборки определяют среднюю прочность. Для накопления необходимой статистической информации необходимо не менее 30 выборок. В данной программе рассматриваются два варианта накопления статистической информации в анализируемом периоде:

- Длительность анализируемого периода составляет 5 партий бетона. В каждой из 5 партий прочность бетона определяется в 6 выборках.

- Длительность анализируемого периода составляет 10 партий бетона. В каждой из 10 партий прочность бетона определяют в 3 выборках.

Контролируемый период…   Открывает диалоговое окно, в котором вводятся необходимые данные для построения технологической карты прочности.  Технологическая карта прочности бетона представляет собой диаграмму, на которой нанесены верхний и нижний пределы предупреждения, верхний и нижний пределы корректирования, средний уровень прочности, а также график изменения прочности бетона в производственных партиях.

Второй этап статистического контроля называется контролируемый период. В контролируемом периоде проводят текущий анализ результатов испытаний прочности в выборках и вносят пари необходимости коррективы в состав приготовляемой смеси или технологический процесс. Такой анализ производится графически на технологических картах прочности бетона. Производственный состав бетонной смеси корректируется всякий раз, когда величина фактической прочности выходи за пределы предупреждения, что позволяет минимизировать риск появления брака.

Пределы, обозначенные на контрольной карте, должны регулярно пересматриваться в целях повышения чувствительности к изменениям в технологическом процессе и минимизации наиболее заметных неполадок. Это приведет к созданию эффективной системы управления качеством и выявлению меньших отклонений или менее явных дефектов, чем предполагалось сначала.

Применяется следующая процедура управления процессом производства на основе технологических карт:

- Если точка лежи за пределами корректировки или две последовательные точки лежат за пределами предупреждения, необходимо изменение (настройка процесса).

- Если одна точка лежит за пределами корректировки, необходимо немедленное производство дополнительной выборки (каждая проба бетона в партии называется выборкой).

- Если вторая выборка не выходит за пределы корректировки или предупреждения, то допускается продолжение технологического процесса.

Опция "Справка"

Помощь    Показывает содержимое справочной службы КСУБС.

О программе   Показывает окно с информацией о разработчике системы КСУБС.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:

Дворкин О.Л., ул.Соборная,11, г.Ровно, 33000, кафедра стройматериалов, Ровенский государственный технический университет,  Украина.

Телефон:   8 (0362) 23-21-32

e-mail: Dvorkin@RSTU.rv.ua