Классы  бетонов

Таблица 1  Соотношение между классами бетона по прочности на сжатие,

растяжение и марками

| Класс бетона по прочности | Средняя прочность бетона (R), кг/см2 | Ближайшая марка бетона по прочности (М) | Отклонения средней прочности класса от ближайшей марки бетона, % (R М) / М100 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Сжатие |  |  |  |
| В15 | 196,5 | М200 | 1,8 |
| В20 | 261,9 | М250 | +4,8 |
| В25 | 327,4 | М300 | +9,1 |
| В25 | 327,4 | М350 | 6,5 |
| В30 | 392,9 | М400 | 1,8 |
| В35 | 458,4 | М450 | +1,9 |
| В40 | 523,9 | М500 | +4,8 |
| В45 | 589,4 | М600 | 1,8 |
| В50 | 654,8 | М700 | 6,5 |
| В55 | 720,3 | М700 | +2,9 |
| В60 | 785,8 | М800 | 1,8 |
| В65 | 851,5 | М900 | 5,4 |
| В70 | 917,0 | М900 | +1,9 |
| В75 | 982,5 | М1000 | 1,8 |
| В80 | 1048,0 | М1000 | +4,8 |
| В85 | 1112,0 | М1100 | +1,1 |
| В90 | 1177,4 | М1200 | 1,9 |
| Осевое растяжение |  |  |  |
| Вt0,8 | 10,5 | Рt10 | +5,0 |
| Вt1,2 | 15,7 | Рt 15 | +4,7 |
| Вt1,6 | 20,9 | Рt 20 | +4,8 |
| Вt2,0 | 26,2 | Рt 25 | +4,8 |
| Вt2,4 | 31,4 | Рt 30 | +4,8 |
| Вt2,8 | 36,7 | Рt 35 | +4,8 |
| Вt3,2 | 41,9 | Рt 40 | +4,8 |
| Вt3,6 | 47,2 | Рt 45 | +4,8 |
| Вt4,0 | 52,4 | Рt 50 | +4,8 |
| ###### Растяжение при изгибе |  |  |  |
| Вbt1,6 | 20,9 | Рbt20 | +4,5 |
| Вbt2,0 | 26,2 | Рbt25 | +4,8 |
| Вbt2,4 | 31,4 | Рbt30 | +4,7 |
| Вbt2,8 | 36,7 | Рbt35 | +4,8 |
| Вbt3,2 | 41,9 | Рbt40 | +4,7 |
| Вbt3,6 | 47,2 | Рbt45 | +4,9 |
| Вbt4,0 | 52,4 | Рbt50 | +4,8 |
| Вbt4,4 | 57,6 | Рbt60 | 4,0 |
| Вbt4,8 | 66,9 | Рbt65 | 3,2 |

| Вbt 5,2 | 68,1 | Рbt70 | +2,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вbt5,6 | 73,4 | Рbt75 | +2,2 |
| Вbtб,0 | 78,6 | Рbt80 | +1,8 |
| Вbt6,4 | 83,8 | Рbt85 | +1,2 |
| Вbt6,8 | 89,1 | Рbt90 | +1,0 |
| Вbt7,2 | 94,3 | Рbt90 | -4,6 |
| Вbt7,6 | 104,8 | Рbt100 | -4,6 |

Примечание:  R  средняя прочность бетона,  рассчитанная при нормативном коэффициенте вариации, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации, равном 17% и обеспеченности 90%. В реальных условиях производства при коэффициенте вариации, отличающемся от нормативного, средняя прочность бетона может быть определена по формуле:

R=B0,0980665⋅(1−1,64⋅V)

где: 	В   класс бетона по прочности, в МПа;

R  средняя прочность (условная марка бетона по прочности), в кг/см2;

V  коэффициент вариации однородности бетона по прочности  (в долях

единицы).

0,0980665  переходной коэффициент от МПа к кг/см2.