ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА*

Удельный вес вяжущих веществ в ряде случаев характеризует их качество. За удельный вес принимают вес единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии, выраженный в г/см3.

Определение удельного веса вяжущих веществ может производиться на различных приборах. Наиболее распространенным является прибор Ле-Шателье (рис. 15), представляющий собой сосуд емкостью 120—150 см3 с узкой шейкой длиной 18—20 см и диаметром около 1 см. В нижней части шейки имеется уширение, вблизи которого снизу и сверху нанесены деления, по ним производится отсчет с точностью до 0,1 см3. Прибор (предварительно выверенный – градуированный) помещают в стеклянный сосуд с водой так, чтобы вся градуированная часть его была погружена в воду. Во избежание всплывания прибор закрепляют в специальном штативе. Во время определения необходимо следить за тем, чтобы как при первом, так и при втором отсчетах температура воды в сосуде была одинакова и соответствовала температуре, при которой градуировали прибор. Прибор наполняют безводным керосином до нижней нулевой черты (по нижнему мениску). После этого свободную от керосина часть прибора, выше нулевой черты, тщательно протирают тампоном из фильтровальной бумаги. Вместо керосина можно применять безводный бензин или бензол.

Цемент предварительно высушивают в течение 2 ч при температуре 105—110° С и затем охлаждают в эксикаторе. После этого отвешивают 65 г с точностью до 0,01 г и всыпают через воронку прибора ложечкой, совочком или другим приспособлением небольшими, равномерными порциями до тех пор, пока уровень жидкости в приборе не поднимется до одного из делений в пределах градуированной части прибора. Перед вторым отсчетом для удаления пузырьков воздуха прибор с содержимым вынимают из сосуда с водой и поворачивают его в наклонном положении в течение 10 мин. После этого прибор снова помещают не менее чем на 10 мин в воду, имеющую температуру градуировки прибора, и производят отсчет уровня жидкости в приборе. В случае если цемент застрянет в узкой части прибора, его осторожно проталкивают вниз проволочкой.

Удельный вес цемента вычисляют по формуле

где G — навеска цемента, г;  V — объем жидкости, вытесненной цементом, см3.

Удельный вес определяют с точностью до 0,01 г/см3, как среднее арифметическое результатов двух опытов, отличающихся друг от друга не более чем на 0,02 г/см3.

Результаты определения удельного веса цемента записывают по форме табл. 29.

Материалы и аппаратура. Испытуемый цемент; безводный керосин, бензин или бензол, фильтровальная бумага; прибор для определения удельного веса, стеклянный сосуд (батарейная банка), штатив, технические весы с разновесами к ним, сушильный шкаф, термометры; эксикатор, ложечка или совочек, проволочка

В исследовательских работах при небольшом количестве материала и при необходимости получения более точных результатов удельный вес определяют пикнометрическим методом.

Пикнометр представляет собой стеклянную колбу с узкой шейкой длиной около 4 см и внутренним диаметром шейки 3,5—4,0 мм; верхняя ее часть имеет небольшое расширение. Емкость пикнометра до черты на шейке составляет около 25 мл. Пикнометр закрывают притертой стеклянной пробкой. На верхней части шейки и на пробке вытравлен номер.

Сухой и чистый пикнометр взвешивают на аналитических весах, после чего наполняют безводным спиртом, бензином, толуолом или другой пригодной для этой цели жидкостью и закрывают пробкой. Закрытый пикнометр погружают до шейки в водяную баню, имеющую температуру 15° С, и оставляют в воде на 20—40 мин для уравнения температуры. После этого пикнометр вытирают досуха, устанавливают уровень жидкости точно по метке и взвешивают. После второго взвешивания часть жидкости (примерно 1/2—2/3 объема) сливают из пикнометра и при помощи специального совочка вводят навеску цемента, предварительно высушенного в течение 2 ч при температуре 110±5°С и затем охлажденного. Навеска берется в количестве 5—10 г. Содержащийся в порошкообразном материале воздух удаляют путем выдерживания под вакуумом в эксикаторе (из эксикатора воздух откачивают при помощи водоструйного или масляного насоса). После этого пикнометр охлаждают в той же водяной бане, дополняют жидкостью до метки, насухо вытирают и вновь взвешивают.

Удельный вес определяют по формуле

где G — вес цемента, г,  уд.ж — удельный вес жидкости, г/см3, G1 — вес пикнометра с жидкостью, г, G2— вес пикнометра с жидкостью и навеской, г

Результаты двух опытов не должны отличаться друг от друга более чем на 0,005 г/см3.

Ориентировочные удельные веса вяжущих веществ приведены в табл. 30.

* Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технологии вяжущих материалов. – М.: Высшая школа, 1973. – с.128-131.