Использование уравнений регрессии при введении натуральных (не кодов) значений факторов для определения функции отклика

Пример:

| Факторы | Коды | Пределы варьирования факторов | Шаг варьиро-вания, ( |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1 | 0 | +1 |  |
| Цемент, кг | Х1 | 100 | 200 | 300 | 100 |
| Добавка каолина, % | Х2 | 15 | 20 | 25 | 5 |

Уравнение регрессии:

R =   b0  +   b1X1   +  b2X2  +  b11X11  +  b22X22    +   b12X12 =

154,2 ( 13,8X1 + 7X2    +  4,1X11  +  0,67X22  (   2X1X 2

Выражение для перевода натуральных значений факторов в коды:

Например, выяснить чему в кодах соответствует значение 150 кг для Х1  (цемент)

(Ц ( 01)/ (1 = (150(200)/100 =  (0,5

Таким образом, уравнение примет вид:

R =   154,2 ( 13,8((Ц(200)/100 + 7((К(20)/5 +  4,1(((Ц(200)/100)2 +  0,67(((К(20)/5)2  (

( 2(((Ц(200)/100)(((К(20)/5)