Тестові завдання до курсу

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Вкажіть мінералізатор, який може бути використаний при виробництві портландцементного фіброліту | a) | Na2SO4 |
|  |  | b) | NaCl |
|  |  | c) | CaCl2 |
|  |  | d) | NH4OH |
| 2. | Які агрегати використовуються для одержання перлітового спученого щебеню | a) | Шахтні печі |
|  |  | b) | Вагранки |
|  |  | c) | Обертові печі |
|  |  | d) | Ванні печі |
| 3. | Яку температуру плавлення мають тугоплавкі глини ? | a) | до 900оС |
|  |  | b) | до 1350оС |
|  |  | c) | до 1580оС |
|  |  | d) | понад 1580оС |
| 4. | Який матеріал відноситься до піноутворювачів при виробництві пінобетону? | a) | Алюмінієва пудра |
|  |  | b) | Перекис водню |
|  |  | c) | ГК (гідролізована кров) |
|  |  | d) | Карбід кальцію |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Вкажіть сполуку, яка не може бути використана як мінералі-затор при виробництві порт-ландцементного фіброліту | a) | CaCl2 |
|  |  | b) | Na2O·nSiO2·mН2О |
|  |  | c) | NaCl |
|  |  | d) | Al2(SO4)3 |
| 2. | Який фізико-енергетичний стан сировини є найбільш сприятливим у технології мінеральних неметалевих будівельних матеріалів? | a) | Кристалічний |
|  |  | b) | Аморфний та мікрокристалічний |
|  |  | c) | Стабільний |
|  |  | d) | Твердий |
| 3. | Який спосіб використовується для формування керамічних виробів неправильної та складної форми? | a) | Пластичного формування |
|  |  | b) | Шлікерний |
|  |  | c) | Напівсухого пресування |
|  |  | d) | Трамбування |
| 4. | Метод одержання високоякісного дзеркального віконного скла без механічного полірування ? | a) | Човниковий |
|  |  | b) | Флоат-методом |
|  |  | c) | Безчовниковий |
|  |  | d) | Прокочуванням |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Нормовані національні показники термоопору R стінових огороджувальних конструкцій | a) | 0,28 |
|  |  | b) | 0,33 |
|  |  | c) | 0,5 |
|  |  | d) | 0,7 |
| 2. | Який легкий заповнювач можна отримати з використанням шахтної печі? | a) | Керамзит |
|  |  | b) | Перлітовий пісок |
|  |  | c) | Аглопорит |
|  |  | d) | Перлітовий щебінь |
| 3. | Який матеріал придатний для оздоблення електролізних ванн з лужним електролітом? | a) | Алюмінієві листи |
|  |  | b) | Цинкові плити |
|  |  | c) | Керамічна плитка |
|  |  | d) | Плити з андезиту |
| 4. | Яка речовина виконує функцію мінералізатора при виробництві фіброліту на основі магнезіальних в'яжучих | a) | Na2O(SiO2 |
|  |  | b) | CaCl2 |
|  |  | c) | Na2CO3 |
|  |  | d) | MgSO4 |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Який матеріал відноситься до додаткових у керамічній масі? | a) | Спонділова глина |
|  |  | b) | Шамот |
|  |  | c) | Монтморілонітова глина |
|  |  | d) | Каолін |
| 2. | Який теплоізоляційний матеріал можна отримати з використанням трубчастої печі? | a) | Спучений перліт |
|  |  | b) | Мінеральна вата |
|  |  | c) | Спучений вермикуліт |
|  |  | d) | Зольний гравій |
| 3. | Найбільш ефективний спосіб одержання мінераловатних жорстких плит при мінімаль-них витратах зв’язки | a) | Спосіб проливу зв'язки |
|  |  | b) | Спосіб гідромас |
|  |  | c) | Кубовий (блоковий) спосіб |
|  |  | d) | Спосіб пульверизації |
| 4. | Яка речовина виконує функцію мінералізатора при виробництві фіброліту на шлаколужному цементі? | a) | Na2O·nSiO2·mН2О |
|  |  | b) | CaCl2 |
|  |  | c) | NaCl |
|  |  | d) | Са(ОН)2 |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Який спосіб введення зв'язую-чої речовини Ви використаєте при виробництві м’яких виробів із мінеральної вати? | a) | Спосіб поливу |
|  |  | b) | Пульверизації |
|  |  | c) | Гідромас |
|  |  | d) | Поливу з вакуумуванням |
| 2. | Вибрати спосіб виробництва керамічної плитки при дефіциті виробничої площі і енергоносіїв. | a) | Шлікерний |
|  |  | b) | Напівсухого пресування |
|  |  | c) | Пластичного пресування |
|  |  | d) | Трамбування |
| 3. | Назвіть спосіб активізації газовиділення при виробництві газобетону на основі алюмінієвої пудри | a) | Підвищенням В/Ц |
|  |  | b) | Введенням добавки CaCl2 |
|  |  | c) | Вібродією |
|  |  | d) | Введенням добавки NaCl |
| 4. | Що таке коефіцієнт конструктивної якості матеріалу? | a) | Відношення міцності до середньої густини |
|  |  | b) | Відношення коефіцієнту теплопровідності до середньої густини |
|  |  | c) | Відношення середньої густини до міцності |
|  |  | d) | Відношення товщини матеріалу до коефіцієнту теплопровідності |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Який теплоізоляційний матері-ал можна використовувати при температурі ізолюючої поверх-ні 950…1000оС? | a) | Мінеральна вата |
|  |  | b) | Спучений вермикуліт |
|  |  | c) | Піноскло |
|  |  | d) | Ніздрюватий бетон |
| 2. | Який матеріал з вказаною середньою густиною, кг/м3, можна віднести до теплоізоляційних? | a) | 980 |
|  |  | b) | 490 |
|  |  | c) | 600 |
|  |  | d) | 550 |
| 3. | Назвіть спосіб скорочення попереднього витримування газобетону перед автоклавуванням | a) | Введення добавки NaOH |
|  |  | b) | Використання вібротехнології |
|  |  | c) | Швидке перемішування суміші |
|  |  | d) | Обробка суміші ультразвуком |
| 4. | Виберіть модуль кислотності силікатного розплаву для отримання мінвати першої категорії якості | a) | ( 1,2 |
|  |  | b) | ( 0,8 |
|  |  | c) | ( 1,5 |
|  |  | d) | ( 1,7 |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Який матеріал з вказаним коефіцієнтом теплопровідності Вт/(м·град), можна віднести до теплоізоляційних? | a) | 0,21 |
|  |  | b) | 0,17 |
|  |  | c) | 0,3 |
|  |  | d) | 0,55 |
| 2. | Назвіть спосіб скорочення попереднього витримування пінобетону перед автоклавуванням | a) | Введення добавки NaOH |
|  |  | b) | Використання вібротехнології |
|  |  | c) | Введення добавки СаCl2 |
|  |  | d) | Використання баротехнології |
| 3. | Виберіть модуль кислотності силікатного розплаву для отримання мінвати вищої категорії якості | a) | ( 1,2 |
|  |  | b) | ( 0,8 |
|  |  | c) | ( 1,5 |
|  |  | d) | ( 0,5 |
| 4. | Який спосіб підготовки керамічної сировини є найбільш якісним? | a) | Пластичний |
|  |  | b) | Шлікерний з розпилюванням у сушарках |
|  |  | c) | Напівсухий |
|  |  | d) | Сухий |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Виберіть мінераловатні вироби з найнижчим коефіцієнтом теплопровідності залежно від їх середньої густини | a) | 30 кг/м3 |
|  |  | b) | 200 кг/м3 |
|  |  | c) | 90 кг/м3 |
|  |  | d) | 15 кг/м3 |
| 2. | Які змішувачі використову-ються для приготування бето-нів з легкими керамічними заповнювачами | a) | Гравітаційні |
|  |  | b) | Примусової дії |
|  |  | c) | Планетарні |
|  |  | d) | Будь-які |
| 3. | Який матеріал відноситься до газоутворювачів при виробництві газосилікату? | a) | Гідролізована кров ГК |
|  |  | b) | Алюмінієва пудра |
|  |  | c) | Карбід кальцію |
|  |  | d) | Смолосапонін |
| 4. | Яку температуру плавлення мають легкоплавкі глини ? | a) | до 900оС |
|  |  | b) | до 1350оС |
|  |  | c) | до 1580оС |
|  |  | d) | понад 1580оС |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Отримано силікатний розплав з Мк = 1,7. Підібрати опти-мальну технологію переробки розплаву на волокно. | a) | Дутьовий |
|  |  | b) | Відцентровий |
|  |  | c) | Відцентрово-дутьовий |
|  |  | d) | Відцентрово-фільєрно-дутьовий |
| 2. | Яка цегла має найвищі експлуатаційні характеристики? | a) | Лицьова керамічна |
|  |  | b) | Клінкерна |
|  |  | c) | Силікатна |
|  |  | d) | Цементна вібропресована |
| 3. | Які гідратні новоутворення переважно синтезуються у процесі автоклавної обробки силікатної цегли? | a) | Низькоосновні гідросиликати кальцію |
|  |  | b) | Високоосновні гідросиликати кальцію |
|  |  | c) | Гідроалюмінати кальцію |
|  |  | d) | Гідросульфати кальцію |
| 4. | Виберіть матеріал з найбільш низьким коефіцієнтом тепло-провідності для ізоляції повер-хні з температурою 300оС | a) | Піноскло |
|  |  | b) | Пінополістирол |
|  |  | c) | Силіпор |
|  |  | d) | Спучений перліт |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Основна в'яжуча речовина при виробництві силікатної цегли? | a) | Глина |
|  |  | b) | Вапно |
|  |  | c) | Діатоміт |
|  |  | d) | Магнезит |
| 2. | Який теплоізоляційний матеріал можна отримати з використанням обертової печі? | a) | Мінеральну вату |
|  |  | b) | Спучений перлітовий щебінь |
|  |  | c) | Газобетон |
|  |  | d) | Спучений перлітовий пісок |
| 3. | Призначення операції мінералізації при виробництві бетонів на заповнювачах органічного походження. | a) | Прискорення набору міцності |
|  |  | b) | Для виключення загнивання |
|  |  | c) | Нейтралізація шкідливих речовин |
|  |  | d) | Надання вонестійкості |
| 4. | Назвіть спосіб швидкого і суттєвого підвищення міцності масиву газобетону перед різанням на блоки | a) | Обробка суміші ультразвуком |
|  |  | b) | Швидке перемішування суміші |
|  |  | c) | Використання вібротехнології |
|  |  | d) | Введення добавки NaOH |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | При якому тискові і температурі зазвичай виконується автоклавування силікатних стінових виробів? | a) | 4…6 атм ( 140…160оС |
|  |  | b) | 8…16 атм ( 170…200оС |
|  |  | с) | 6…8 атм ( 160…170оС |
|  |  | в) | 17…25 атм ( 205…225оС |
| 2. | Яка структура матеріалу має найбільшу звукопоглинаючу здатність? | a) | Еластичний, відкрита пористість |
|  |  | b) | Еластичний, закрита пористість |
|  |  | с) | Жорсткий, відкрита пористість |
|  |  | в) | Жорсткий, закрита пористість |
| 3. | Яка технологія приготування пінобетону дозволяє отримати його найбільш низьку середню густину (біля 200 кг/м3) ? | a) | Трибарабанний змішувач |
|  |  | b) | Суха мінералізація |
|  |  | с) | Баротехнологія |
|  |  | в) | Однобарабанний змішувач |
| 4. | З якою метою до сухих будівельних штукатурних сумішей вводиться добавка карбоксиметилцелюлози ? | a) | Для пластифікації |
|  |  | b) | Для прискорення твердіння |
|  |  | c) | Для водоутримання |
|  |  | d) | Для запобігання висолам |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Призначення шламбасейну у технології ніздрюватих бетонів. | a) | Приготування суміші |
|  |  | b) | Насичення газом суміші |
|  |  | c) | Зберігання суміші |
|  |  | d) | Транспортування суміші |
| 2. | До якого типу гідроізоляційних матеріалів відноситься руберойд? | a) | Мастичні |
|  |  | b) | Основні |
|  |  | c) | Безосновні |
|  |  | d) | Колоїдні |
| 3. | Який спосіб сировинних матеріалів помелу найменш енергоємний? | a) | Мокрий |
|  |  | b) | Сухий |
|  |  | c) | Комбінований |
|  |  | d) | В дезінтеграторах |
| 4. | Способи захисту арматури у ніздрюватих бетонах | a) | Цементно-бітумна обмазка |
|  |  | b) | Оцинкування |
|  |  | c) | Пасивуючі добавки |
|  |  | d) | Лако-фарбові покриття |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Що таке "пряма" емульсія? | a) | Дисперсійна фаза у дисперсійному середовищі |
|  |  | b) | Дисперсійне середовище у дисперсійній фазі |
|  |  | c) | Дисперсійна фаза у розчиннику |
|  |  | d) | Розчинник у дисперсійній фазі |
| 2. | До якого типу пористої структури відноситься газобетон? | a) | Волокниста |
|  |  | b) | Ніздрювата |
|  |  | c) | Зерниста |
|  |  | d) | Пухка |
| 3. | Які оксиди можна віднести до плавнів у технології керамічних виробів і матеріалів? | a) | СаО |
|  |  | b) | Na2O, Fe2O3 |
|  |  | c) | MgO |
|  |  | d) | Al2O3 |
| 4. | Який спосіб найчастіше використовується для отримання піноскла на основі твердого скла? | a) | Холодний |
|  |  | b) | З піноутворенням при варці |
|  |  | c) | Порошковий |
|  |  | d) | Вакуумний |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | До якого типу пористої структури відноситься мінеральна вата? | a) | Волокниста |
|  |  | b) | Ніздрювата |
|  |  | c) | Зерниста |
|  |  | d) | Пухка |
| 2. | Що таке "ефективна молекулярна вода" при спученні перліту? | a) | Хімічно зв'язана вода |
|  |  | b) | Вільна вода |
|  |  | c) | Вода у кількості 1…3% |
|  |  | d) | Сорбційно зв'язана вода |
| 3. | Які вимоги висуваються до газоутворювачів піноскла? | a) | Хімічна взаємодія зі склом |
|  |  | b) | Термічне розкладання у заданому діапазоні температур |
|  |  | c) | Піноутворення |
|  |  | d) | Декоративність |
| 4. | Який з матеріалів має найвищий коефіцієнт конструктивної якості? | a) | Пінопласт |
|  |  | b) | Сотопласт |
|  |  | c) | Піноскло з твердого скла |
|  |  | d) | Газобетон |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | До якого типу пористої структури відноситься спучений перліт? | a) | Волокниста |
|  |  | b) | Ніздрювата |
|  |  | c) | Зерниста |
|  |  | d) | Пухка |
| 2. | Що таке скляний гранулят? | a) | Спеціально зварене скло |
|  |  | b) | Відходи і бій скла |
|  |  | c) | Скло з гірських порід |
|  |  | d) | Розчинне рідке скло |
| 3. | Яка основна сировина використовується для виготовлення керамічних теплоізоляційних матеріалів? | a) | Діатоміт, трепел |
|  |  | b) | Глина |
|  |  | c) | Цемент |
|  |  | d) | Бітум |
| 4. | Кам'яне литво ( сировинні матеріали? | a) | Базальт, шлаки металургійні |
|  |  | b) | Вапняк |
|  |  | c) | Цемент |
|  |  | d) | Мармур |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | До якого типу теплоізоляцій-них матеріалів за формою відноситься мінеральна вата? | a) | Фасонні |
|  |  | b) | Пухкі |
|  |  | c) | Плоскі |
|  |  | d) | Шнурові |
| 2. | Для чого призначена операція відпуску при виробництві піноскла з твердого скла? | a) | Загартування |
|  |  | b) | Надання високої міцності |
|  |  | c) | Зняття внутрішніх напружень |
|  |  | d) | Здешевлення |
| 3. | До якого типу матеріалів керамічної маси відноситься шамот? | a) | Пластифікатор |
|  |  | b) | Опіснювач |
|  |  | c) | Барвник, пігмент |
|  |  | d) | Плавні |
| 4. | Причина появи "цеку" (волосяних тріщин) на глазурі керамічних виробів? | a) | Невідповідність термічного розширення основи і глазурі |
|  |  | b) | Недостатня міцність глазурі |
|  |  | c) | Недостатня міцність черепка |
|  |  | d) | Порушення режиму охолодження |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | До якого типу теплоізоляцій-них матеріалів за формою відносяться плити? | a) | Фасонні |
|  |  | b) | Пухкі |
|  |  | c) | Плоскі |
|  |  | d) | Шнурові |
| 2. | До якого типу відносяться фенол-формальдегідні теплоізоляційні пластмаси? | a) | Полімеризаційні |
|  |  | b) | Термопластичні |
|  |  | c) | Термореактивні |
|  |  | d) | Резольні |
| 3. | До якого типу матеріалів керамічної маси відноситься склобій (ерклез)? | a) | Пластифікатор |
|  |  | b) | Опіснювач |
|  |  | c) | Барвник, пігмент |
|  |  | d) | Плавні |
| 4. | Головне призначення ангобу в технології керамічних виробів | a) | Підвищення міцності виробів |
|  |  | b) | Маскування грубої структури |
|  |  | c) | Пластифікація керамомаси |
|  |  | d) | Забарвлення |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | До якого типу теплоізоляцій-них матеріалів за формою відносяться циліндри, сегменти? | a) | Фасонні |
|  |  | b) | Пухкі, сипучі |
|  |  | c) | Плоскі |
|  |  | d) | Шнурові |
| 2. | До якого типу матеріалів керамічної маси відноситься тирса? | a) | Пластифікатор |
|  |  | b) | Пороутворювач |
|  |  | c) | Барвник, пігмент |
|  |  | d) | Мінералізатор |
| 3. | Що таке "цек" на глазурі керамічних виробів? | a) | Темні плями |
|  |  | b) | Пористість поверхні |
|  |  | c) | Сітка дрібних волосяних тріщин |
|  |  | d) | Викривлення поверхні |
| 4. | Як виконується фракційний аналіз дрібного заповнювача? | a) | Відмучуванням |
|  |  | b) | Розсівом на ситах |
|  |  | c) | Подрібненням |
|  |  | d) | Спектральним аналізом |

| Питання та варіанти відповідей |
| --- |
| 1. | Який спосіб одержання пористої структури викорис-товується при виробництві мінераловатних плит? | a) | Газоутворення |
|  |  | b) | Створення волокнистого каркасу |
|  |  | c) | Спучування при нагріванні |
|  |  | d) | Введення вигоряючих добавок |
| 2. | Призначення атомізатора (розпилювальної баштової установки) | a) | Підготовка керамічної сировини за пластичним методом |
|  |  | b) | Підготовка керамічної сировини за напівсухим методом |
|  |  | c) | Підготовка керамічної сировини шлікерним методом |
|  |  | d) | Приготування керамічної маси |
| 3. | Що таке когезія? | a) | Міцність зчеплення розчину з поверхнею |
|  |  | b) | Міцність сил внутрішнього зчеплення |
|  |  | c) | Міцність матеріалу |
|  |  | d) | Статичне прилипання |
| 4. | Назвіть основний відбілю-вальний пігмент у водо-дисперсійних матеріалах | a) | Каолін |
|  |  | b) | Свинцеві білила |
|  |  | c) | ТіО2 |
|  |  | d) | Мармур |